Форма N Ф-28, утвержденная Распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р, введена в действие с 1 мая 2002 года.

Утверждено

Распоряжением Росавтодора

от 23 мая 2002 г. N ИС-478-р

Форма Ф-28

СОГЛАСОВАНО:                                            УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер                                    Главный инженер

Дирекции (заказчик)                          Генеральной подрядной

организации

подпись                                           подпись

М.П.                                         М.П.

Строительство (реконструкция)

автомобильной дороги _______________________

на участке _______________________________

ЖУРНАЛ

ПОДБОРА СОСТАВА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

I. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Щебень гранитный  фр 10-20,  фр 5-15,  фр 3-10 мм,  полученный

путем дробления гранитного щебня фр 20-40 ОАО "Павловскгранит"

Зерновые составы щебня представлены в таблице 1

Марка щебня  по дробимости:  фр 10-20 мм - 1400,  фр 5-15 мм -

1400, фр 3-10 мм - 1400

Марка исходного щебня по истираемости - И-I

Марка исходного щебня по морозостойкости - F 300

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) формы:  фр 10-20 мм -

9,8, фр 5-15 мм - 11,9, фр 3-10 мм - 13,7

Содержание пылевидных  и  глинистых частиц,  %:  фр 10-20 мм -

0,5, фр 5-15 мм - 0,5, фр 3-10 мм - 0,6

Отсев дробления  гранитный,  полученный  путем  отгрохотки  на

установке "Сведала" в процессе изготовления щебня

Зерновой состав представлен в таблице 1

Марка исходного щебня по дробимости - 1400

Песок природный карьера Мартемьяново

Зерновой состав представлен в таблице 1

Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, - 1,8

Минеральный порошок известняковый неактивированный

Зерновой состав представлен в таблице 1

Плотность, г/куб. см, - 1,93

Удельный вес, г/куб. см, - 2,71

Пористость, %, - 33,1

Набухание образцов из смеси порошка с битумом, %, - 1,95

Показатель битумоемкости, гр, - 48,2

Влажность, % по массе, - 0,3

Вяжущее БНД 60/90 Московского НПЗ

Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 25 °C - 62

при  0 °C - 20

Температура размягчения по кольцу и шару, °С, - 49,5

Растяжимость, см, при 25 °C - 152

при  0 °C - 3,8

Температура хрупкости, °C, - -16

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, - 250

Изменение температуры размягчения после прогрева, °C, - 3

Индекс пенетрации - 0,8

Зерновой состав минеральных

материалов. Проектный зерновой состав

минеральной части асфальтобетонной смеси,

мелкозернистой плотной, тип А, марки I

(прерывистый зер. состав)

Таблица 1

| Наименование материалов |  | Содержание зерен в % мельче, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,14 | 0,071 |
| Щебень фр 10-20 гранитный |  | 98,9 | 54,6 | 1,8 | 1,1 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| Щебень фр 5-15 гранитный |  | 100,0 | 99,8 | 21,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |
| Щебень фр 3-10 гранитный |  | 100,0 | 100,0 | 98,7 | 38,3 | 9,5 | 6,6 | 4,6 | 3,6 | 2,9 | 1,8 |
| Отсев дробления гранитный |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 79,2 | 64,5 | 46,7 | 33,8 | 23,8 | 13,8 |
| Песок природный |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,1 | 98,7 | 97,8 | 88,8 | 38,9 | 8,7 | 1,9 |
| Мин. порошок |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,3 | 91,5 | 72,7 |

Таблица 2

Процент

| Щебень фр 10-20 | 36,5% | 36,1 | 19,9 | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щебень фр 5-15 | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Щебень фр 3-10 | 31,0% | 31,0 | 31,0 | 30,6 | 11,9 | 2,9 | 2,0 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,6 |
| Отсев дробления | 9,0% | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,1 | 5,8 | 4,2 | 3,0 | 2,1 | 1,2 |
| Песок природный | 15,5% | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 13,8 | 6,0 | 1,3 | 0,3 |
| Мин. порошок | 8,0% | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,3 | 5,8 |
| Проектный | 100% | 99,6 | 83,4 | 63,8 | 44,6 | 33,7 | 31,0 | 27,4 | 18,1 | 11,7 | 7,9 |
| ГОСТ мин. |  | 90 | 75 | 62 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 6 | 4 |
| ГОСТ макс. |  | 100 | 85 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 28 | 16 | 10 |

Содержание вяжущего   в   %   от   массы   минеральной   части

определяется  экспериментальным  путем  и  приводится  в   таблице

результатов подбора.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДБОРА АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ

Состав:

Наименование материалов       Содержание компонентов, % по массе

Щебень гранитный фр 10-20                         36,5

Щебень гранитный фр 3-10                          31,0

Отсев дробления гранитный                          9,0

Песок природный                                   15,5

Минеральный порошок                                8,0

Содержание вяжущего, % от массы

минеральной части (сверх 100% мин. части)          4,8

Физико-механические свойства

Наименование показателя            Величина    Требования

ГОСТ 9128-97

Средняя плотность, г/куб. см            2,52

Пористость минерального остова, %      15,5      не более 10

Остаточная пористость, % по объему      3,8      2,0 - 5,0

Водонасыщение, % по объему              2,3      2,0 - 5,0

Предел прочности при сжатии, МПа

при температуре 20 °C                   4,8      не менее 2,5

при температуре 50 °C                   1,7      не менее 1,0

при температуре 0 °C                   10,2      не более 1,1

Водостойкость                           0,93     не менее 0,8

Водостойкость при длительном

водонасыщении                           0,90     не менее 0,85